## Slide 1: КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
В процессе хранения, монтажа и эксплуатации кабели подвергаются различным климатическим «воздействиям. Эти -воздействия, в основном, зависят от климатической зоны, в которой эксплуатируются кабели, способа их монтажа и прокладки и особенностей аппаратуры, в которой используются кабели. Виды и интенсивность климатических воздействий для всех кабельных изделий установлены ГОСТ.

## Slide 2: Нагревостойкость
В процессе эксплуатации все кабельные изделия нагреваются. Нагрев кабелей управления происходит целиком за счет окружающей среды. Силовые и контрольные кабели нагреваются дополнительно за счет тепла, выделяемого в токопроводящих жилах.
Нагревостойкость – это свойство кабельного изделия сохранять свои «параметры при длительном или кратковременном 'воздействии‘ повышенной температуры.

## Slide 3
Для кабелей управления установлен следующий ряд максимальных температур при длительной эксплуатации: 65, 70, 85, 100, 125, 155, 200, 250 °С.
Для серийно выпускаемых контрольных кабелей этот ряд пока значительно короче: 65 и 70° С; по мере разработки конструкций нагревостойких контрольных кабелей он может быть продлен до 200—250 °С.
Для силовых кабелей температурный ряд зависит от типа изоляции, назначения и условий эксплуатации и определен в соответствующих ГОСТах.

## Slide 4
Максимальная допустимая температура при длительной эксплуатации кабеля зависит от используемого материала изоляции и оболочки.
Кратковременная нагревостойкость или кратковременное воздействие повышенной температуры количественно оценивается двумя параметрами — максимальной температурой нагрева и допустимым временем использования кабеля при этой температуре. Требование стойкости к кратковременному воздействию повышенной температуры обычно предъявляется к силовым кабелям и кабелям управления одноразового использования.

## Slide 5
Испытание на длительное воздействие повышенной температуры (длительную нагревостойкость) проводят на образцах кабелей длиной не менее 1,5 м в течение 10 суток. Образцы помещают в камеру тепла (термостат), концы образцов выводят наружу.
По окончании времени выдержки измеряют электрическое сопротивление изоляции образцов.

## Slide 6
Образцы считаются выдержавшими испытание на нагревостойкость, если значение электрического сопротивления изоляции соответствует установленному для данного материала.
После извлечения образцов из камеры производят визуальный внешний осмотр с целью выявления трещин на наружной оболочке кабеля.

## Slide 7: ХОЛОДОСТОЙКОСТЬ
Хранение, монтаж и эксплуатация кабелей может происходить при отрицательных температурах. Холодостойкость - это минимальная температура, при которой не происходит разрушения (растрескивания) наружной оболочки кабеля.
Для силовых кабелей минимальная температура определяется видом изоляции и определена в соответствующих ГОСТах и технических условиях на производство кабельных изделий.

## Slide 8
Для кабелей управления требования по холодостойкости составляют минус 50 или минус 60 °С; для контрольных кабелей — минус 50 °С.
В зависимости от условий эксплуатации кабелей различают холодостойкость в условиях фиксированного и гибкого монтажа. Кабели с одними и теми же материалами изоляции и оболочки в условиях неподвижной прокладки могут эксплуатироваться при более низких температурах, чем в условиях эксплуатации с изгибами.

## Slide 9
Холодостойкость кабелей количественно оценивается значением минусовой температуры, допустимым радиусом изгиба при этой температуре и условиями эксплуатации (подвижной или неподвижной). Испытания на холодостойкость проводят в камере холода или в климатической камере. Эта камера предназначена для проведения испытаний на нагревостойкость, холодостойкость, влагостойкость и солнечную радиацию.

## Slide 10
При испытании кабеля, предназначенного для эксплуатации в условиях фиксированного монтажа, образцы, изогнутые по определенному, допустимому для данного кабеля радиусу, помещают в камеру холода и выдерживают при заданной минусовой температуре в течение 2 ч. При испытании кабеля, предназначенного для эксплуатации в условиях изгибов, образцы выдерживают в камере 2 ч при заданной температуре, а затем, не извлекая из камеры, при той же температуре изгибают 5 раз на угол ±180° по радиусу, допустимому для данного кабеля.

## Slide 11
Критерием холодостойкости при проведении испытаний является отсутствие трещин на поверхности защитной оболочки.

## Slide 12
Быстрый нагрев и охлаждение являются климатическими воздействиями, оказывающими наибольшее влияние на работоспособность кабелей.
Циклическое изменение температур является наиболее частой причиной возникновения механических повреждений и снижения электрических параметров кабельных изделий.
Испытания на циклическое воздействие температур проводят при минимальной и максимальной длительно допустимых температурах в камерах тепла и холода.

## Slide 13: Испытание на циклическое воздействие
Испытание на циклическое воздействие температур заключается в выдержке кабелей в камере холода в течение 2 ч, а затем, С перерывом не более 5 мин, в камере тепла в течение 2 ч. Обычно образцы «подвергаются воздействию не менее трех температурных циклов. Стойкость к циклическому воздействию температур оценивается по значению электрического сопротивления изоляции, измеренному в конце последнего цикла при максимальной рабочей температуре, и по отсутствию следов разрушения наружной оболочки.

## Slide 14: Влагостойкость
Воздействие влаги вызывает коррозию металлических элементов кабелей (экранов, панцирной оплетки и т. п.) и изменение электрических характеристик вследствие ее проникновения в изоляцию. Влагостойкостью это свойство кабельного изделия сохранять свои параметры при длительном пребывании в атмосфере с повышенной влажностью. Количественно влагостойкость может быть оценена временем допустимой эксплуатации во влажной среде. Однако, практически, для влагостойких кабелей это время сравнимо со сроком их хранения и эксплуатации.

## Slide 15
Влагостойкость кабелей достигается применением влагостойких изоляционных материалов, не снижающих своих характеристик при воздействии влаги (резина, различные пластмассы), или конструированием специальных влагостойких оболочек, защищающих гигроскопическую изоляцию от проникновения влаги. Оценка влагостойкости кабельных изделий проводится путем испытания на стойкость к воздействию повышенной 98%-ной влажности в отечественных камерах влажности

## Slide 16
Критерием влагостойкости является значение электрического сопротивления изоляции, измеренное на образцах, длительное время (56 суток), находящихся в условиях постоянного увлажнения. Значения этого сопротивления для кабелей управления с различными материалами изоляции регламентированы ГОСТ.

## Slide 17: Тропикостойкость
Тропикостойкость это свойство кабельного изделия сохранять свои параметры при воздействии факторов влажного тропического климата.
Такими факторами являются высокая относительная влажность, сильная солнечная радиация и грибковая плесень.
Как показали многочисленные опыты, ультрафиолетовое излучение солнца во много раз больше увеличивает скорость старения полимерных материалов, чем повышенная температура.

## Slide 18
Оценка стойкости кабельного изделия к воздействию солнечной радиации проводится путем ускоренных испытаний в камере солнечной радиации.
При испытании образцы закрепляют на вертикальной стойке вращающегося внутри камеры столика и подвергают пяти циклам облучения в камере солнечной радиации в течение 24 ч и выдержке в камере влаги при 40°С и относительной влажности 98% в течение 48 ч.

## Slide 19
Поскольку солнечная радиация вызывает снижение эластичности материалов и увеличение их хрупкости, в качестве основного контрольного параметра выбрана холодостойкость.

## Slide 20
Стойкость кабельного изделия к поражению грибковой плесенью оценивается степенью биологического обрастания по пятибалльной шкале.
Испытание проводят па образцах кабеля в камере грибообразования.
Степень биологического обрастания плесневыми грибками кабелей, предназначенных для эксплуатации в условиях влажного тропического климата, должна быть не выше 2 баллов.

## Slide 21: Озоностойкость
При эксплуатации на открытом воздухе или в закрытых помещениях в непосредственной близости к источникам высокочастотных или высоковольтных разрядов кабели могут подвергаться воздействию озонированного воздуха. Озоностойкость - это свойство материала наружной оболочки кабеля сохранять механические характеристики (не растрескиваться) при воздействии атмосферы с повышенной концентрацией озона.

## Slide 22
Озоностойкость количественно оценивается допустимым временем пребывания кабельного изделия в атмосфере с повышенным содержанием озона, выраженным в процентах, в течение которого защитная оболочка не подвергается разрушению.

## Slide 23: Требования к специальным видам воздействий
В процессе эксплуатации и хранения кабели подвергаться специфическим, присущим электроустановкам, аппаратуре, изделиям, в которых они применяются, видам воздействий, которые нельзя отнести ни к климатическим, ни к механическим воздействиям. К таким специфическим видам воздействий относятся химические воздействия, открытое пламя, внутреннее давление воздуха или газа, внешнее гидравлическое давление, механические нагрузки, не предусмотренные технической документацией, возникающие в результате нарушения потребителями правил монтажа эксплуатации и т. п.

## Slide 24: Агрессивные среды
К агрессивным средам относятся бензин, керосин, различные масла, кислоты, щелочи и пр. Во многих случаях воздействие этих сред приводит к снижению электрических и механических характеристик кабельных изделий. Соприкосновение с бензином, маслом, керосином и другими веществами может привести к коррозии металлических элементов кабелей, набуханию или разрушению изоляционных и защитных покровов.

## Slide 25
Критерием оценки стойкости к воздействию агрессивных сред того или иного кабельного изделия является степень набухания материалов изоляции или оболочки, определяемая по увеличению их размеров и массы, и изменение электрических характеристик.

## Slide 26: Негорючесть
Кабели, подвергающиеся в процессе эксплуатации воздействию открытого огня, делятся на две категории: огнестойкие и не распространяющие горения. Огнестойкость кабеля – это свойство сохранять работоспособность при, и после, продолжительного воздействия на него открытого пламени. Испытание на огнестойкость проводят на образце длиной не менее 1 м. К токопроводящим жилам кабеля прикладывается рабочее напряжение. Образец помещают в пламя горелки, параллельно ей так, чтобы низшая точка кабеля была на 75 мм выше горелки.

## Slide 27
Образец в течение 3 ч подвергают одновременному воздействию напряжения и пламени. Пламя, получаемое от газовой горелки, Должно быть в виде трубки длиной 610 мм при 750 °С.
Кабель считается огнестойким, если ток утечки в изоляции не превысит установленного допустимого и кабель через 12 ч после удаления пламени выдержит воздействие рабочего напряжения.Только кабели с минеральной изоляцией и изоляцией из кремнийорганической резины удовлетворяют требованиям огнестойкости.

## Slide 28
Стойкостью кабелей не распространять горения – это свойство гаснуть после удаления пламени.
Количественно стойкость кабелей к нераспространению горения оценивается временем, в течение которого кабель гаснет после удаления пламени, и размером обугленного участка.

## Slide 29: Стойкость КИ к давлениям
Стойкость кабельного изделия к внутреннему и внешнему давлениям – это сохранение его оболочкой герметичности при воздействии на нее внутреннего избыточного давления газа или внешнего гидравлического давления. Это требование относится к кабелям, предназначенным для эксплуатации в воде, в частности для электроустановок и устройствам, используемых для геологических, биологических и других исследований морского дна и толщи воды рек, морей и океанов; для подводной разведки и добычи полезных ископаемых и т. п.

## Slide 30
Поскольку внутри кабеля (под оболочкой) всегда имеются воздушные каналы, то внутреннее избыточное давление в кабеле препятствует распространению воды вдоль кабеля при механическом повреждении о дно водоема.
Количественно стойкость кабелей к воздействию внутреннего и внешнего давлений оценивается допустимым давлением и временем его приложения. Критерием Стойкости кабеля к внутреннему давлению являются сохранение герметичности оболочки и допустимое увеличение диаметра кабеля и оболочки.

## Slide 31
Критерием стойкости кабеля к внешнему давлению является также сохранение его оболочкой герметичности и установленного уровня электрических характеристик.
Для испытания образец кабеля с обеих сторон ровно отрезают в плоскости, перпендикулярной оси кабеля. С каждого конца образец кабеля с помощью гайки, металлических колец и резинового кольца уплотняют в корпус сальника. Один сальник с уплотненным концом кабеля через автоматический клапан подсоединяют к распределительной гребенке, другой сальник, на другом конце кабеля, снабженный манометром, располагают свободно.

## Slide 32
Сухой воздух или азот через распределительную гребенку и автоматический клапан подается под внутреннюю оболочку кабеля до тех пор, пока закрепленный на противоположном конце кабеля манометр не покажет установившееся давление заданного значения.
Герметичность оболочки проверяют по отсутствию утечки газа через защитную оболочку при погружении испытываемого образца в воду. При испытании образец кабеля помещают в трубу, соединенную с гидравлическим насосом.

## Slide 33
Длина образца, находящегося в трубе, должна быть не менее 1 м. Места выхода концов образца из трубы герметизируют с помощью резиновых сальников. Трубу заполняют воздействующей жидкостью и создают требуемое давление. Герметичность оболочки проверяют по отсутствию течи воздействующей жидкости из под оболочки с выведенных концов кабеля. В процессе воздействия гидравлического давления и после его снятия контролируют изменение электрического сопротивления изоляции.